FIŞA TEHNICĂ 06.07-ro

VOPSELE DE FAŢADĂ

JUBOSILHYDROPHOB (JUBOSIL H)

Vopsea siliconică transparentă hidrofugă

1. Descriere. Aplicaţie

JUBOSILHYDROPHOB este un agent impregnant transparent realizat pe bază de oligomeri siloxani şi solvenţi organici. Se foloseşte ca protecţie hidrofugă de bază sau suplimentară a tuturor tipurilor de tencuieli minerale decorative, a vopselelor minerale de faţadă, a pereţilor din cărămidă de faţadă, a suprafeţelor de beton netencuite, a pietrei naturale şi artificiale  precum şi pentru  plăci de fibrociment şi de alt tip pentru faţadă.

Produsul pătrunde bine în suprafaţă, nu reduce nivelul acesteia de permeabilitate la vapori de apă şi nu îşi schimbă culoarea sau şi-o schimbă extrem de puţin. Produsul îşi măreşte sau îmbunătăţeşte substanţial capacitatea hidrofugă împiedicând astfel eficient dezvoltarea mucegaiului şi algelor de perete, creşte rezistenţa la îngheţ, protejează în mod fiabil împotriva absorbţiei excesive de murdărie, împotriva desalinării, a coroziuni chimice, etc.

2. Ambalare. Vopsele

Cutii de 1 litru şi 5 litri.

3. Date tehnice

| Densitate (kg/dm3) | ~0,80 |
| --- | --- |
| Conţinut de substanţe organice volatile (VOC) (g/l) | <740 Cerinţa UE VOC – categoria A/h (din 1 ianuarie 2010): <750 |
| Timp de uscare (potrivit pentru tratare ulterioară) T= + 20°C, umiditate relativă a aerului = 65% (ore) | ~6 |
| Caracteristicile peliculei uscate de vopsea Permeabilitate la vapori EN ISO 7783-2 | Nu schimbă permeabilitatea la vaporii de apă a suprafeţei! |
| Absorbţia de apă W24 EN 1062-3 (kg/m2h0,5) | <0.1 |
| Luciu | mat |

Ingredientele principale: solvenţi pe bază de hidrocarburi, siloxan.

4. Pregătirea suportului

Suprafaţa trebuie să fie solidă, uscată şi curată – fără porţiuni care se desprind, praf, pete de ulei, grăsimi sau alte impurităţi – de regulă nu este necesară o pregătire specială.

În condiţii normale (T= +20°C, umiditate relativă a aerului = 65%) se va permite uscarea sau maturarea tencuielilor nou aplicate timp de cel puţin 1 zi pentru fiecare mm grosime.  Suprafeţele de beton trebuie lăsate să se usuce timp de minim două luni. Suprafeţele de ciment netencuite, plăcile de fibrociment, tencuielile suficient de solide şi suprafeţele  infestate cu alge şi mucegaiuri de perete se vor spăla cu  jet de apă caldă sau abur.  După spălare suprafeţele cu mucegai trebuie de asemenea dezinfectate.

În cazul necesităţii efectuării de reparaţii la suprafeţele deteriorate în orice mod, se vor urma numai procedurile care asigură, din toate punctele de vedere, un nivel de egalizare cât mai ridicat posibil pentru suprafaţa reparată. Prin aplicarea vopselei JUBOSILHYDROPHOB nu se asigură eliminarea diferenţelor de textură şi de structură a suprafeţei, având în vedere că după vopsire acestea pot deveni chiar mai vizibile şi deranjante.

5. Pregătirea vopselei

Vopseaua nu trebuie decât să fie bine amestecată înainte de utilizare.

6. Aplicarea vopselei

Vopseaua JUBOSILHYDROPHOB se va aplica în două straturi (folosind tehnica „ud pe ud”) prin pulverizare, turnare sau cu pensula. Cel mai bun efect se obţine dacă suprafaţa de sub locul aplicării agentului hidrofob este umezită sub forma unei „perdele” pe lungime de ~40 cm.

Vopseaua poate fi pulverizată pe suprafaţă cu ajutorul diferitelor tipuri de pulverizatoare clasice de înaltă presiune sau moderne de joasă presiune (cu „amestec de aer interior” sau „exterior”), precum şi cu diferite agregate de tip airless (fără aer) de la diverşi producători. În alegerea diametrului duzei de pulverizare şi a presiunii de lucru se vor respecta instrucţiunile producătorului.

Aplicarea agentului hidrofob se va realiza numai în condiţii meteo sau microclimatice adecvate: temperatura aerului şi a suprafeţei pereţilor nu trebuie să fie mai mică de +10°C şi nici să depăşească +25°C iar umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depăşească 80%. Suprafaţa faţadelor va fi protejată împotriva razelor solare, a vântului şi a rafalelor de ploaie. Totuşi, lucrările nu se vor efectua pe timp de ploaie, ceaţă sau vânt puternic (≥30 km/h) indiferent de protecţie.

În condiţii normale (T= +20°C, umiditate relativă a aerului = 65%) rezistenţa suprafeţelor proaspăt vopsite la deteriorarea cauzată de precipitaţii (spălarea vopselei aplicate) se atinge în maxim 6 ore.

Consumul aproximativ sau mediu pentru o aplicare în două straturi, în funcţie de nivelul de absorbţie şi de asperitatea suprafeţei:

Tencuieli minerale		400 - 600 ml/ m2

Beton 		200 - 500 ml/ m2

Cărămidă		500 - 800 ml/m2

Beton poros		500 - 1000 ml/m2

Straturi de var şi vopsea cu silicaţi 	400 - 600 ml/m2

Piatră naturală				100 - 150 ml/m2

7. Curăţarea uneltelor de lucru. Gestionarea deşeurilor

Toate uneltele se vor curăţa imediat cu „terebentină de petrol”. Petele uscate nu vor putea fi înlăturate.

Vopseaua nefolosită se va păstra în ambalaj sigilat pentru o eventuală folosire ulterioară.  Deşeurile lichide rezultate nu vor fi golite în sistemele de canalizare, cursuri de apă sau în mediul înconjurător şi nu se vor arunca împreună cu deşeurile menajere.  Potrivit regulamentelor de management al deşeurilor, acestea sunt  considerate deşeuri dăunătoare încadrate cu numărul de clasificare 08 01 11*. Deşeurile rezultate se vor arunca numai în mod organizat – în locuri special amenajate în acest sens. Acelaşi lucru este valabil şi pentru ambalajul brut – număr de clasificare 15 01 10*.

8. Protecţia muncii

Produsul este inflamabil, fiind astfel încadrat la preparate periculoase (index pericol: Xn-DĂUNĂTOR)- se va aplica cu atenţie şi se vor urma instrucţiunile speciale prevăzute în fişele tehnice pe lângă instrucţiunile generale şi regulamentele privitoare la protecţia muncii pe şantierul de construcţii sau la lucrările de vopsitorie, precum şi instrucţiunile de mai jos.

Protecţia sistemului respirator: în timpul pulverizării vopselei, este obligatorie purtarea unei măşti de protecţie cu filtru pentru solvenţii organici. În timpul aplicării vopselei cu pensula sau prin turnare, se va folosi mască numai în cazul unei expuneri prelungite. Protecţia mâinilor şi a corpului: mănuşi de protecţie PVC şi îmbrăcăminte de lucru închisă. Protecţia oculară:  ochelari de protecţie. Igiena muncii: se vor spăla mâinile cu săpun şi apă imediat după fiecare contact cu substanţa. În timpul lucrului nu se va bea, mânca sau fuma. Echipamentele de protecţie  se vor păstra separat.

PRIMUL AJUTOR:

Inhalare:  persoana afectată va fi scoasă la aer curat. În cazul în care aceasta nu mai respiră, se va asigura respiraţie artificială şi se va solicita îngrijire medicală de îndată. Contactul cu pielea: se vor scoate hainele care au fost contaminate şi se vor clăti cu apă şi săpun. Contactul cu ochii: deschideţi larg imediat pleoapele, clătiţi bine cu apă curată (circa 10-15 minute) şi solicitaţi asistenţă medicală dacă este cazul. Ingerarea:  nu se va induce voma, persoana afectată trebuie să rămână calmă, se va solicita îngrijire medicală de îndată.

| Simboluri de avertizare pe ambalaj | Xn DĂUNĂTOR! CONŢINE ŢIŢEI! |
| --- | --- |
| Măsuri speciale, avertizări şi observaţii necesare pentru protecţia muncii | R10 Inflamabil R65 Dăunător: poate cauza probleme pulmonare prin înghiţire. R66 Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S23 A nu se inhala vaporii sau produsul pulverizat. S24 A se evita contactul cu pielea. S46 Dacă produsul a fost înghiţit, se va solicita de îndată îngrijire medicală şi se va arăta recipientul sau eticheta. S62 Dacă produsul a fost înghiţit, nu se va induce starea de vomă: se va solicita de îndată îngrijire medicală şi se va arăta recipientul sau eticheta. |

9. Întreţinerea şi renovarea suprafeţelor vopsite

Suprafeţele vopsite nu necesită nici un fel de întreţinere specială.  Praful neaderent precum şi alte impurităţi neaderente pot fi măturate, aspirate sau spălate cu apă. Praful impregnat şi petele dificile se înlătură prin frecare uşoară cu ajutorul  unei cârpe umede sau a unui burete înmuiat în detergent menajer universal obişnuit şi apoi spălate cu apă curată.

Refacerea protecţiei implică o nouă aplicare în două straturi, conform celor descrise la capitolul „Aplicarea vopselei”.

10. Condiţii de păstrare şi transport. Valabilitate

| Simboluri de avertizare prezente pe ambalajul cartonat de transport |  |
| --- | --- |

Detaliile privitoare la condiţiile de transport sunt prezentate în fişa tehnică.

A se păstra în ambalaj bine sigilat, în încăperi răcoroase şi aerisite, protejat împotriva luminii solare directe. A nu se ţine la îndemâna copiilor.

Valabilitate, în ambalaj original sigilat şi nedeteriorat: minim 12 luni

11. Controlul calităţii

Caracteristicile privind calitatea produsului sunt stabilite în baza specificaţiilor interne de producţie, precum şi potrivit  standardelor slovene, europene şi de alt tip. Realizarea nivelului declarat sau stabilit de calitate este asigurată prin  sistemul ISO 9001 de management şi control al calităţii, care a fost implementat de societatea JUB cu mulţi ani în urmă.  Acesta cuprinde verificări zilnice ale calităţii în laboratoarele proprii şi, ocazional, la Institutul pentru Construcţii din Ljubljana, la Forschungsinstitut für Pigmente und Lacke din Stuttgart şi la alte instituţii independente  din ţară şi străinătate. În timpul procesului de fabricaţie respectăm cu stricteţe standardele slovene şi europene privind protecţia mediului şi asigurarea securităţii şi sănătăţii muncii, fapt confirmat de  certificatele ISO 14001 şi OHSAS 18001.

12. Alte informaţii

Instrucţiunile tehnice din fişa tehnică sunt specificate în baza experienţei noastre şi au ca scop îndrumarea în vederea obţinerii de rezultate optime. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere  pentru daunele cauzate prin alegerea incorectă a produsului, folosirea necorespunzătoare sau manopera neprofesională.

Fişa tehnică completează şi înlocuieşte toate ediţiile anterioare. Ne rezervăm dreptul de a efectua schimbări şi de a completa cu date pe viitor.

Denumire şi data publicării: TRC-854/09-bg-at  05-12-2009

| JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIA Tel.: (01) 588 41 00 Biroul Recepţiei (01) 588 42 17 Departament Vânzări (01) 588 42 18 sau 080/15 56 Asistenţă tehnică Fax: (01) 588 42 50 Departamentul de vânzări e-mail: jub.info@jub.si Web page: www.jub.eu |  |
| --- | --- |